図１に試験機の全景を示します。試料は、計測制御装置側とねじり駆動装置側のつかみ具でセットします。駆動部は軸方向に自由に動きます。試験機の仕様を表１、つかみ具の仕様を表2に示します。出力は、トルク、回転角度（つかみ具間又は標点間）で、計測制御装置、X－YTレコーダ、データ処理装置の三箇所で表示できます。

表1　試験機の仕様

| 最大トルク | 3000N・ｍ |
| --- | --- |
| 計測最小保証トルク | 10N・ｍ |
| 試験片硬さ | HRC40以下 |
| つかみ具間距離 | 50～1200mm |
| つかみ中心からベッド上面までの高さ | 700mm |
| ねじり速度 | 1°～120°/min |

表2　つかみ具の仕様

| 試験体つかみ部寸法 | φ4～60mm (三角、六角も可) |
| --- | --- |
| つかみ具刃長さ | 80mm |
| つかみ具形式 | 円周三方向スライド締付 |
| 外周の中心からＲ155mmのＭ16ねじ固定 |

図2　つかみ具

また、次のような自動制御モードがあります。

(1)定速つかみ具間ねじれ角制御

(2)定速トルク制御

(3)定速標点間ねじれ角制御

表3　標点間ねじれ角検出装置の仕様

| 標点間距離 | 50～400mm |
| --- | --- |
| 試験片の外径 | φ10～25(40)mm |
| ねじれ角測定範囲 | 0～125° |

# Text boxes

R155

計測制御装置

ねじり駆動装置

データ処理装置

X－YTレコーダ

つかみ具

精密ねじり試験機　TTM－3ｋN・mA形　㈱島津製作所製

M16

角度検出ヘッド

角度検出プーリ

図3　標点間ねじれ角検出装置

90

70

角度検出プーリ

（幅最小の時）

図1　精密ねじり試験機

標点間距離50ｍｍ